СТАНДАРТ

АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОКОН

(АПРОК)

СТЕКЛО С НИЗКОЭМИССИОННЫМ

МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

Технические условия

1. РАЗРАБОТАН Открытым Акционерным Обществом «Институт Стекла», АПРОК, ООО «Пилкингтон Дистрибьюшн энд Сэйлз», ООО "Главербель Восток", Аркон, АНО «Красноярскстройсертификация»

ВНЕСЕН

2. ПРИНЯТ

3. ВПЕРВЫЕ

4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Содержание

1 Область применения	4

2 Нормативные ссылки	4

3 Основные параметры и размеры	5

4 Технические требования	7

5. Требования безопасности	11

6. Требования охраны окружающей среды	12

7 Правила приемки	12

8 Методы контроля	16

8.1 Определение длины и ширины	16

8.2 Определение разности длин диагоналей	16

8.3 Определение отклонения от плоскостности	17

8.4 Определение отклонения от прямолинейности кромок	18

8.5 Определение количества и размеров пороков	19

8.6 Определение отклонения от прямоугольности углов	20

8.7 Определение коэффициента направленного пропускания света	21

8.8 Определение оптических искажений	21

8.9 Определение коэффициента тепловой эмиссии	21

9 Транспортирование и хранение	24

10. Указания по эксплуатации	25

11 Гарантии изготовителя	26

Приложение А Термины и определения	27

Приложение Б Основные физико-механические характеристики стекла	28

Приложение В Теплотехнические характеристики стеклопакетов                          30

Приложение Г Сведения о разработчиках стандарта	31

СТАНДАРТ

СТЕКЛО С НИЗКОЭМИССИОННЫМ

МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

Технические условия

SOFT COAT LOW EMISSIVITY GLASS

Specifications

Принят ______________________________________________________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием (далее стекло), предназначенное для изготовления стеклопакетов для остекления светопрозрачных конструкций, применяемых в зданиях и сооружениях различного назначения с целью снижения потерь тепла.

Стандарт не распространяется на стекло с покрытиями других назначений (декоративными, солнцезащитными, теплопоглощающими).

Стандарт может быть применен для целей сертификации.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие положения

Издание официальное

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1908-88 Бумага конденсаторная. Общие технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90 0. Технические условия

ГОСТ 4295-80 Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия

ГОСТ 4598-86 Плиты древесно - волокнистые. Технические условия

ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия

ГОСТ 7376- 89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические условия

ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света

ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное. Технические условия

ГОСТ 30896-2001 Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия

ИСО 9050:2003 Стекло в строительстве - Определение светопропускания, прямого солнечного пропускания, общего пропускания солнечной энергии и ультрафиолетового пропускания и соответствующие параметры остекления

# 3 Основные параметры и размеры

3.1 Стекло должно изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Термины и определения, используемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

3.2 При изготовлении стекла с мягким низкоэмиссионным покрытием в качестве исходного материала используют следующие виды стекол:

- листовое по ГОСТ 111, марок М0, М1;

- закаленное по ГОСТ 30698;

- многослойное стекло по ГОСТ 30896

Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды стекол при условии, что низкоэмиссионное стекло, изготовленное с их применением, соответствует требованиям настоящего стандарта.

При применении многослойного стекла характеристики низкоэмиссионного стекла устанавливаются в договоре между изготовителем и потребителем.

3.3 Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность листа стекла должны соответствовать требованиям нормативных документов (далее НД) на исходный вид стекла.

3.4 Максимальный номинальный размер стекла (ширина и длина) - 3210х6000 мм.

Номинальные размеры стекла устанавливают в договоре (заказе) на его поставку между изготовителем и потребителем.

Форма, размеры и допуски размеров стекла сложной конфигурации должны соответствовать рабочим чертежам или шаблонам, согласованным изготовителем и потребителем.

3.5 Предельные отклонения размеров по длине и ширине листа стекла должны соответствовать требованиям НД на исходный вид стекла.

3.6 Разность длин диагоналей стекла прямоугольной формы должна соответствовать требованиям НД на исходный вид стекла.

3.7 Отклонение от прямолинейности кромок стекла не должно превышать 1 мм на 1 м длины кромки.

3.8 Отклонение от плоскостности листа стекла не должно превышать значений, установленных в НД на исходный вид стекла. При отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,1 % длины наименьшей стороны стекла.

3.9 Условное обозначение стекла должно состоять из: марки низкоэмиссионного стекла (И1-И6), его толщины, ширины, длины, и обозначения настоящего стандарта. Если данное стекло разрешается подвергать закалке, то после марки стекла ставится буква «з». Пример условного обозначения стекла марки И1, толщиной 4 мм, шириной 1000 мм, длиной 1500 мм.

Стекло низкоэмиссионное И1 - 4х1000х1500 – СТО 5913-   -    -2005

Пример условного обозначения стекла марки И1, толщиной 4 мм, шириной 1000 мм, длиной 1500 мм, которое можно подвергать закалке:

Стекло низкоэмиссионное И1з - 4х1000х1500 – СТО 5913-   -    -2005

# 4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 По показателям внешнего вида (порокам) стекло должно соответствовать требованиям НД, предъявляемым к исходному стеклу, и требованиям к покрытию, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование порока | Норма ограничения |
| --- | --- |
| Неравномерность покрытия | не допускается |
| Царапины грубые | не допускаются |
| Царапины волосные(2) | допускаются длиной не более 15 мм каждая и суммарной длиной не более 45 мм |
| Цветные пятна, разводы, наибольшим размером, мм более 3 от 2,0 до 3,0 до 2,0 | не допускаются не допускаются более 1 шт. на 1 м2 допускаются в несосредоточенном виде |
| Отслоение покрытия | не допускается |
| Примечание. (1) Сосредоточенность – 4 или более пороков расположенных в окружности диаметром не более 200 мм. (2) Допускаются только в краевой зоне |  |

4.1.2 Стекло должно иметь ровные кромки и целые углы.

Дефекты края (щербление, сколы) не должны проникать более чем на половину толщины листа стекла. Повреждение углов не должны превышать предельных отклонений листа по длине и ширине.

По требованию заказчика (потребителя), указанному в договоре поставки, стекла могут иметь шлифованную кромку.

4.1.3 Оптические искажения должны соответствовать требованиям НД на исходное стекло.

4.1.4 Коэффициент направленного пропускания света должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Номинальная толщина, мм | Коэффициент направленного пропускания света, не менее |
| --- | --- |
| 3,0 | 0,85 |
| 4,0 | 0,84 |
| 5,0 | 0,83 |
| 6,0 | 0,82 |
| Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем допуск значений коэффициента направленного пропускания света минус 0,03 |  |

4.1.5 Стекло классифицируют по маркам в зависимости от коэффициента эмиссии. Марки стекла и соответствующие им коэффициенты эмиссии указаны в таблице 3. Коэффициент эмиссии стекла не должен изменяться при хранении его в распакованном виде при нормальных условиях в течение недели, в разрезанном виде - 24 часов.

Таблица 3

| Марка низкоэмиссионного стекла (И) | Коэффициент эмиссии |
| --- | --- |
| И1 | До 0,030 |
| И2 | 0,031 - 0,050 |
| И3 | 0,051 – 0,070 |
| И4 | 0,071 – 0,090 |
| И5 | 0,091 – 0,110 |

4.1.6 Если стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием, допускается подвергать закалке, то после проведения процесса закалки стекло должно соответствовать требованиям настоящего стандарта по показателям внешнего вида, коэффициенту эмиссии и требованиям ГОСТ 30698 по оптическим искажениям, механической прочности, характеру разрушения, отклонению от плоскостности и классу защиты.

4.1.7 По запросу потребителей изготовитель обязан предоставлять им следующие характеристики стекла:

- - коэффициент отражения света;

- коэффициент поглощения света;

- коэффициент пропускания солнечной энергии;

- коэффициент отражения солнечной энергии;

- коэффициент поглощения солнечной энергии;

- общий коэффициент пропускания солнечной энергии (солнечный фактор);

- коэффициент затенения.

4.2 Маркировка, упаковка

4.2.1 Маркировку на стекло, как правило, не наносят. По требованию потребителя правила маркировки устанавливают в договоре поставки между изготовителем и потребителем.

4.2.2 Упаковку стекла производят в соответствии с требованиями, изложенными в договоре поставки. Стекло при упаковке должно быть переложено бумагой по ГОСТ 16711, ГОСТ 1908, ГОСТ 8273 (кроме марок Ж и Е), пересыпано специальным порошком по НД или другим упаковочным материалом, не содержащим царапающих включений. Стекло располагают поверхностью с низкоэмиссионным покрытием внутрь стопы стекол. Стопа стекла должна быть по периметру герметично обтянута клейкой лентой по НД. Между кромками стекла и клейкой лентой должен быть проложен силикагель или молекулярное сито (осушитель).

Для защиты стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием от воздействия окружающей среды крайний лист со стороны покрытия в ящике или любом другом виде тары устанавливают листовое стекло по ГОСТ 111 (защитное стекло).

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем осушитель не прокладывать и клейкую ленту не наносить. При этом в договоре поставки должны быть оговорены условия и максимальные сроки хранения.

4.2.3 Если в договоре поставки не оговорены требования к упаковке стекла, то листы стекла упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 4295, ящичные специализированные поддоны или другой вид тары по НД, утвержденной в установленном порядке.

4.2.4 В каждую стопу ящика или любого другого вида тары устанавливают листы стекла одного размера и толщины.

Листы стекла устанавливают так, чтобы исключалась возможность смещения отдельных листов стекла относительно друг друга.

4.2.5 Пространство между стопами стекла и стенками ящиков должно быть заполнено уплотняющим материалом.

В качестве уплотняющего материала в ящиках используется древесная стружка по ГОСТ 5244, или мягкие древесно - волокнистые плиты по ГОСТ 4598, или гофрированный картон по ГОСТ 7376, или иной уплотняющий прокладочный материал, по НД, утвержденной в установленном порядке.

4.2.6 В каждый ящик или другой вид тары вкладывают или наклеивают ярлык, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение стекла;

- дату изготовления;

- количество листов стекла в шт., м2;

- вес ящика, кг.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем в ярлыке указывать дополнительную информацию.

4.2.7 Маркировка на ящиках должна содержать манипуляционные знаки означающие: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

4.2.8 При экспортно-импортных операциях требования к маркировке и упаковке стекла уточняют в договорах (контрактах) на поставку.

## 5. Требования безопасности

5.1 Требования безопасности при производстве стекла устанавливают в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, правилами по электробезопасности, правилами противопожарной безопасности в соответствии с применяемым технологическим оборудованием и технологией производства.

5.2 Пожарная безопасность производства стекла должна обеспечиваться системами предотвращения пожара, противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями по ГОСТ 12.1.004. Не допускается в помещениях, где изготавливают и хранят стекло, использовать открытый огонь.

5.3 Лица, занятые на производстве стекла, должны быть обеспечены спецодеждой по НД и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.11. В помещении, где изготавливают стекло, должна быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при ушибах и порезах.

5.4 Лица, занятые на производстве стекла, при приеме на работу и периодически должны проходить медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами органов здравоохранения, инструктаж по технике безопасности и быть обучены правилам безопасной работы согласно ГОСТ 12.0.004. К изготовлению стекла не допускаются лица моложе 18 лет.

5.5 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться привила безопасности согласно ГОСТ 12.3.009.

5.6 На все рабочие операции (включая погрузочно-разгрузочные, упаковочные и транспортные) должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке Инструкции по технике безопасности выполнения работ.

## 6. Требования охраны окружающей среды

6.1 Стекло является экологически безопасной продукцией и в процессе производства, транспортирования, хранения и эксплуатации не выделяет токсичных веществ в окружающую среду.

6.2 Утилизация отходов стекла должна производиться путем его переработки на стекольных заводах.

# 7 Правила приемки

7.1 Приемку стекла на соответствие требованиям настоящего стандарта производят партиями. Партией считают количество стекла, оформленное одним документом о качестве.

7.2 Стекло подвергают приемосдаточным испытаниям по 3.3-3.8; 4.1.1-4.1.3 и периодическим испытаниям по 4.1.4-4.1.5.

7.3 Приемосдаточные испытания

7.3.1 Проверка партии листов стекла на соответствие требованиям 3.3-3.8, 4.1.1-4.1.2 должна проводиться по двухступенчатому плану контроля.

7.3.2 Объем выборки в зависимости от объема партии для первой и второй ступеней плана контроля, а также приемочные и браковочные числа приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Объем партии изделий, шт. | Ступень плана контроля | Объем выборки, шт. | Общий объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 6 до 90 вкл. | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Св. 90 " 150 " | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
|  | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| " 150 " 280 " | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
|  | 2 | 8 | 16 | 1 | 2 |
| " 280 " 500 " | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 |
|  | 2 | 13 | 26 | 3 | 4 |
| " 500 " 1200 " | 1 | 20 | 20 | 1 | 4 |
|  | 2 | 20 | 40 | 4 | 5 |
| " 1200 " 3200 " | 1 | 32 | 32 | 2 | 5 |
|  | 2 | 32 | 64 | 6 | 7 |

7.3.3 Партию листов стекла считают принятой, если число дефектных листов в выборке меньше или равно приемочному числу, указанному в таблице 7 для первой ступени плана контроля, и бракуют, если число дефектных листов больше или равно браковочному числу.

Если число дефектных листов в первой выборке больше приемочного, но меньше браковочного числа, следует отобрать от той же партии выборку объемом, указанным в таблице 7 для второй ступени плана контроля и повторить испытания по всем контролируемым показателям, указанным в 7.3.1.

После повторной проверки показателей партию листов стекла считают принятой, если суммарное число дефектных листов в выборках для первой и второй ступеней плана контроля меньше или равно приемочному числу, указанному для второй ступени и считают непринятой, если суммарное число дефектных листов равно или больше браковочного числа указанного в таблице 7 для второй ступени контроля.

7.3.4 Для проверки оптических искажений (4.1.3) из партии составляют выборку из числа листов, принятых по 7.3.1 - 7.3.3 объемом, указанным в таблице 8.

Таблица 8

| Объем партии, шт | Объем выборки, шт |
| --- | --- |
| До 90 включ. | 2 |
| Св. 90 до 500 -“- | 3 |
| -”- 500 до 3200 -“- | 5 |

Партию считают принятой, если все листы соответствуют требованиям 4.1.3. При несоответствии хотя бы одного листа требованиям 4.1.3, проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенном количестве листов. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки хотя бы на одном листе партию считают непринятой.

7.4 Периодические испытания

7.4.1 Периодические испытания по показателям коэффициента направленного пропускания света (4.1.4) и коэффициента тепловой эмиссии (4.1.5), проводят на трех образцах для каждого вида испытаний, принятых по 7.3.1, не реже одного раза в три месяца.

При получении неудовлетворительных результатов, если хотя бы один образец не соответствует заданным требованиям, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют и переводят испытания по данному показателю в приемосдаточные до получения положительных результатов не менее чем на двух партиях подряд.

При изменении технологии производства, а также не реже одного раза в три года результаты периодических испытаний подтверждают испытаниями, проводимыми в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в установленном порядке на право проведения этих видов испытаний.

7.5 Каждую партию стекла сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение стекла;

- сведения о наличии сертификата соответствия;

- количество листов стекла в шт. и м2;

- количество и инвентарные номера ящиков, контейнеров или другого вида тары;

- номер и дату составления документа.

# 8 Методы контроля

## 8.1 Определение длины и ширины

8.1.1 Сущность метода

Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении отклонений от заданных значений.

8.1.2 Отбор образцов

Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.

8.1.3 Средства контроля (измерений)

- рулетка по ГОСТ 7502 или другие средства измерений с ценой деления не более 1 мм;

- штангенциркуль по ГОСТ 166 с ценой деления не более 0,1 мм.

8.1.4 Проведение испытания

Для определения длины (ширины) проводят два измерения параллельно кромкам листа стекла на расстоянии от края не менее толщины стекла. Погрешность измерения – 1 мм.

8.1.5 Обработка результатов

8.1.5.1 Длину (ширину) стекла определяют как среднее арифметическое значение результатов измерений, округленное до 1 мм.

8.1.5.2 Отклонение размеров по длине (ширине) определяют, как разность между каждым значением длины (ширины), измеренным по 8.1.4, и номинальным значением длины (ширины) стекла.

8.1.6 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если отклонение размеров по длине и ширине соответствует 3.5.

## 8.2 Определение разности длин диагоналей

8.2.1 Сущность метода

Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении отклонений от заданных значений.

8.2.2 Отбор образцов

Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 7.3.1.

8.2.3 Средства контроля (измерений)

- рулетка по ГОСТ 7502 или другие средства измерения с ценой деления не более 1 мм.

8.2.4 Проведение испытания

Измеряют длину каждой диагонали. Погрешность измерения – 1 мм.

8.2.5 Обработка результатов

Вычисляют разность длин измеренных диагоналей.

8.2.6 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если разность длин диагоналей соответствует требованиям 3.6.

## 8.3 Определение отклонения от плоскостности

8.3.1 Сущность метода

Метод основан на сравнении максимального отклонения поверхности листа от прилегающей поверхности с допустимым отклонением от плоскостности

8.3.2 Отбор образцов

Испытания проводят на готовых стеклах, отобранных в соответствии с 7.3.1.

8.3.3 Средства контроля (измерений)

- линейка по ГОСТ 427 или строительный уровень по ГОСТ 9416 длиной не менее 300 мм;

- набор щупов класса точности не ниже 2 по НД, утвержденной в установленном порядке

8.3.4 Проведение испытания

Лист стекла устанавливают вертикально (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15). Линейку или строительный уровень прикладывают ребром к поверхности стекла таким образом, чтобы середина линейки или уровня совпадала с центром листа стекла.

Расстояние (зазор) между поверхностью стекла и линейкой или уровнем контролируют щупом.

Толщина щупа должна быть равна:

0,001* длины наименьшей стороны листа стекла, если длина линейки или уровня больше длины (ширины) стекла;

0,001* длины линейки или уровня, если их длина меньше или равна длине (ширине) стекла.

Примечание: * если отклонение от плоскостности 0,1 %. В случае, если отклонение от плоскостности задано другой величиной, то толщина щупа принимается в зависимости от этой величины.

Испытание проводят при вертикальном и горизонтальном положении линейки или уровня.

8.3.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.

## 8.4 Определение отклонения от прямолинейности кромок

8.4.1 Сущность метода

Метод основан на сравнении максимального отклонения кромки стекла от прилегающей прямой с допустимым отклонением от прямолинейности.

8.4.2 Отбор образцов

Испытания проводят на готовых стеклах, отобранных в соответствии с 7.3.1.

8.4.3 Средства контроля (измерений)

- линейка по ГОСТ 427 или строительный уровень по ГОСТ 9416 длиной не менее 300 мм;

- набор щупов класса точности не ниже 2 по НД, утвержденной в установленном порядке

8.4.4 Проведение испытания

К каждой кромке примерно посередине листа стекла поочередно прикладывают ребром металлическую линейку или строительный уровень и контролируют расстояние (зазор) между кромкой стекла и линейкой или уровнем щупом, толщина которого равна максимальному допускаемому значению отклонения от прямолинейности.

8.4.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.

## 8.5 Определение количества и размеров пороков

8.5.1 Сущность метода

Метод основан на визуальном осмотре стекла и измерении размеров обнаруженных пороков.

8.5.2 Отбор образцов

Испытания проводят на готовых стеклах, отобранных в соответствии с 7.3.1.

8.5.3 Средства контроля (измерений)

- линейка по ГОСТ 427;

- лупа с ценой деления не более 0,25 мм по ГОСТ 25706;

- угольник класса точности не ниже 2 по ГОСТ 3749;

- рулетка с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 7502.

8.5.4 Проведение испытания

Испытание проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения).

Лист стекла устанавливают вертикально. Освещенность поверхности листа стекла должна быть не менее 300 лк.

Визуальный осмотр проводит наблюдатель, который должен находиться по середине листа стекла на расстоянии (0,6 - 0,8) м от него.

В случае обнаружения пороков при визуальном осмотре производится подсчет их количества, измерение размеров пороков и, при необходимости, расстояния между пороками.

Размеры пороков определяют по наибольшим четко выраженным видимым очертаниям без учета оптических искажений.

Пороки размером менее 1 мм измеряют лупой, размером 1 мм и более – металлической линейкой.

Расстояние между пороками (сосредоточенность) измеряют между их центрами линейкой или рулеткой.

Щербины и сколы измеряют линейкой или другим измерительным инструментом с ценой деления не более 1 мм.

Повреждение углов измеряют с помощью угольника и линейки.

8.5.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если количество и размеры пороков соответствует требованиям 4.1.1 – 4.1.2.

## 8.6 Определение повреждения углов

8.6.1 Сущность метода

Метод основан на определении максимального зазора, возникающего между сторонами стекла и угольника.

8.6.2 Отбор образцов

Испытания проводят на готовых стеклах, отобранных в соответствии с 7.3.1.

8.6.3 Средства контроля (измерений)

- угольник по ГОСТ 3749 класса точности не ниже 2;

- набор щупов по нормативной документации.

8.6.4 Проведение испытания

На каждый угол листа стекла поочередно накладывают угольник так, чтобы одна измерительная поверхность угольника была прижата к кромке стекла. Расстояние (зазор) между второй измерительной поверхностью угольника и кромкой стекла контролируют щупом, толщина которого равна максимальному допускаемому значению повреждения углов, установленному согласно 4.1.2.

8.6.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.

## 8.7 Определение коэффициента направленного пропускания света

8.7.1 Коэффициент направленного пропускания света определяют по ГОСТ 26302 с погрешностью не более 1 %. Допускается определять коэффициент направленного пропускания света по ИСО 9050.

## 8.8 Определение оптических искажений

8.8.1 Оптические искажения определяют по ГОСТ 111, с использованием экрана типа «зебра» или "кирпичная стена" в зависимости от использованного исходного стекла.

## 8.9 Определение коэффициента тепловой эмиссии

8.9.1 Сущность метода состоит в определении спектральной кривой зеркального отражения, измеренной в диапазоне 5-50 мкм при угле падении пучка излучения близком к нормальному, и вычислении нормальной излучательной способности поверхности n с использованием результатов измерения.

8.9.2 Отбор образцов

Испытания проводят на образцах из испытываемой партии, не имеющих пороков внешнего вида. Размер образцов должен соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации измерительной аппаратуры.

8.9.3 Средства контроля (измерений)

Спектрофотометр с диапазоном длин волн 5 - 50 мкм, с приставкой для измерения зеркального отражения при угле падения света ≤ 20 0 с пределами измерения 0 - 100 %, с погрешностью измерения не более 1 %.

8.9.4 Проведение испытания

Испытания проводят в соответствии с Инструкцией по эксплуатации спектрофотометра путем измерения коэффициента отражения стороной образца с покрытием на длинах волн, указанных в таблице 9 при комнатной температуре (205) оС. Нормальное отражение Rn определяют по формуле 1 вычислением математического среднего из 30 значений коэффициента спектрального отражения Rn(i), измеренных при длинах волн i, указанных в таблице 9:

Rn=130i=130Rnλi                                               (1)

Примечание: Если применяемый спектрофотометр имеет диапазон длин волн до 25 мкм, то значениям коэффициента спектрального отражения на длинах волн свыше 25 мкм приравнивается значение, полученное на длине волны 25 мкм. При этом аппроксимация обязательно указывается в протоколе испытаний.

Таблица 9

Длины волн для определения нормального отражения Rn

| № | Длина волны, мкм | № | Длина волны, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,5 | 16 | 14,8 |
| 2 | 6,7 | 17 | 15,6 |
| 3 | 7,4 | 18 | 16,3 |
| 4 | 8,1 | 19 | 17,2 |
| 5 | 8,6 | 20 | 18,1 |
| 6 | 9,2 | 21 | 19,2 |
| 7 | 9,7 | 22 | 20,3 |
| 8 | 10,2 | 23 | 21,7 |
| 9 | 10,7 | 24 | 23,3 |
| 10 | 11,3 | 25 | 25,2 |
| 11 | 11,8 | 26 | 27,7 |
| 12 | 12,4 | 27 | 30,9 |
| 13 | 12,9 | 28 | 35,7 |
| 14 | 13,5 | 29 | 43,9 |
| 15 | 14,2 | 30 | 50 |

Нормальная излучательная способность n  для средней температуры остекления 20 0С определяют по формуле 2:

εn=1−Rn                                             (2)

Коэффициент тепловой эмиссии  определяется умножением нормальной излучательной способности n на коэффициент А, приведенный в таблице 10.

Таблица 10

| Нормальная излучательная способность n | Коэффициент А |
| --- | --- |
| 0,01 | 1,30 |
| 0,02 | 1,26 |
| 0,03 | 1,22 |
| 0,05 | 1,18 |
| 0,1 | 1,14 |
| 0,2 | 1,10 |
| 0,3 | 1,06 |
| 0,4 | 1,03 |
| 0,5 | 1,00 |
| 0,6 | 0,98 |
| 0,7 | 0,96 |
| 0,8 | 0,95 |
| 0,89 | 0,94 |

Промежуточные значения коэффициента А могут быть получены с достаточной точностью при помощи линейной интерполяции.

8.9.5 Если стекло хранится в распакованном виде согласно 4.1.5, то перед дальнейшим его применением контролируется коэффициент эмиссии. При этом измеренное значение коэффициента эмиссии должно соответствовать исходному значению.

8.10 Определение равномерности покрытия

Равномерность покрытия определяют путем сравнения коэффициента эмиссии полученного на образцах с заданным коэффициентом эмиссии.

Для этого из трех листов стекла отобранных в соответствии с 7.3.2 из разных мест листа (на максимальном расстоянии друг от друга) вырезают по 3 образца размером согласно 8.9.2 и определяют коэффициент эмиссии для каждого образца. При этом полученное значение коэффициента эмиссии, для образцов вырезанных из одного и того же листа стекла, должно находиться в пределах одной марки.

## 9 Транспортирование и хранение

9.1 Упакованное стекло транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Размещение и крепление в транспортных средствах производятся в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Ящики с листами стекла или другой вид тары транспортируют в железнодорожных вагонах, автомобилях, в трюмах судов, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

Ящики с листами стекла или другой вид тары при длине, кромки свыше 1800 мм, транспортируют на открытом подвижном железнодорожном транспорте (полувагонах) и специальных автомобилях, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

9.2 При транспортировании ящиков или другого вида тары их устанавливают так, чтобы торцы листов стекла были расположены в них по направлению движения.

9.3 При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении стекла должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений.

9.4 Стекло должно храниться в сухих, закрытых, отапливаемых помещениях.

9.5 Срок хранения стекла не более 3-х месяцев после поставки или 6 месяцев со дня изготовления в условиях закрытого склада при температуре не ниже + 5 оС и влажности не более 65 % в ящиках или другом виде тары без нарушения упаковки. После вскрытия упаковки (удаление защитной ленты по периметру блока) срок хранения данного стекла составляет не более 24-х часов.

После резки стекло должно быть установлено в стеклопакет или многослойное стекло в течение 24 часов.

9.6 При хранении и транспортировании стекло не должно подвергаться воздействию влаги, агрессивной среды, механическим повреждениям.

9.7 При хранении ящики со стеклом или другой вид тары должны устанавливаться в один ярус под углом 10 – 15 0 к вертикали и должны прислоняться только к предусмотренным для этого опорам. Допускается устанавливать ящики со стеклом в вертикальные стойки, снабженные крепежными элементами, препятствующими перемещениям ящиков. Опирать их на стены здания или колонны запрещается.

## 10. Указания по эксплуатации

10.1 Стекло предназначено для использования только в стеклопакетах покрытием внутрь, при этом по всему периметру стекла должна быть очищена от покрытия кромка шириной 8-10 мм и кромка стекла без покрытия не должна попадать в поле зрения при оценке внешнего вида стеклопакета.

10.2 При распаковывании транспортной тары, хранении стекла и в период его эксплуатации не допускается:

- взаимное касание стекол без прокладки между ними бумаги или другого прокладывающего материала, а также касание о твердые предметы;

- протирание стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие примеси;

- удары жесткими предметами;

- очистка сухого стекла щетками без подачи смывающей жидкости;

- длительное присутствие влаги на поверхности стекла.

10.3 Стекло можно мыть легкими стекломоющими средствами, не содержащими абразивных частиц, мягкой неворсистой ветошью и протирают сухой ветошью.

Стекло с мягким низкоэмиссионным покрытием необходимо мыть при помощи вертикальных или горизонтальных многоэтапных автоматических моющих установок с использованием горячей деминерализованной воды и мягких роликовых щеток с диаметром волокна не более 0.15 мм.

Примечание - Качество воды является важным критерием при мойке стекла с мягким покрытием. В воде не должно содержаться примесей (химических средств). Важно, чтобы определенное качество воды поддерживалось в течение всех этапов очистки и используемое оборудование соответствовало рекомендациям производителя.

Рекомендуется, на последнем этапе мойки использовать деминерализованную воду с электропроводностью не выше 10 µS/см. На этапах предварительной и начальной очистки электропроводность деминерализованной воды не должна превышать 30 µS/см.

10.4 При мойке, резке стекла с покрытием необходимо использовать матерчатые перчатки во избежание загрязнения жировыми пятнами от пальцев рук.

10.5 Если при  переноске стекла используют специальные присоски, то они должны размещаться на стороне без низкоэмиссионного мягкого покрытия.

10.6 Резку стекла производят по поверхности стекла с покрытием.

10.7 Необходимо защищать поверхность стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием от соприкосновения или трения с любой шероховатой поверхностью.

## 11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие стекла требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок хранения стекла – не менее 3 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя или 6 месяцев со дня изготовления.

## Приложение А

(обязательное)

# Термины и определения

Низкоэмиссионное покрытие - покрытие, при нанесении которого на стекло заметно улучшаются теплотехнические характеристики стекла (сопротивление теплопередачи остекления с применением такого стекла увеличивается, а теплопроводность - уменьшается).

Мягкое покрытие - покрытие, стойкость которого к внешним воздействиям ниже стойкости листового стекла.

Краевая зона– часть поверхности стекла, составляющая 5 % от длины и 5 % от ширины листа стекла.

Оптические искажения - дефекты листового стекла, характеризующиеся максимальным углом между направлением наблюдения и перпендикуляром к плоскости образца стекла, при котором не наблюдается изменение формы полос экрана и (или) их «размытие».

Марка низкоэмиссионного стекла – классификационный признак конкретных изделий в зависимости от допустимого диапазона изменения коэффициента тепловой эмиссии.

# Приложение Б

(справочное)

Таблица Б.1

# Основные физико-механические характеристики стекла

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Плотность (при 18 оС) | 2500 кг/м3 |
| Прочность на сжатие | 700 – 900 МПа |
| Прочность на растяжение | 30 Мпа |
| Прочность на изгиб | 15 МПа |
| Модуль упругости (модуль Юнга) | 7 х 1010 Па |
| Коэффициент Пуассона | 0,2 |
| Температурный коэффициент линейного расширения (в интервале температур от 20 до 300 оС) | 9,0 х 10-6 К-1 |
| Теплопоглощающая способность | 720 Дж/(кг х К) |
| Температура размягчения | 600 оС |
| Твердость по шкале Мооса | 6 единиц |
| Коэффициент преломления света | 1,5 |

## Приложение В

(справочное)

# Справочные теплотехнические характеристики стеклопакетов

При использовании стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием в стеклопакетах улучшаются их теплотехнические характеристики. Чем ниже коэффициент тепловой эмиссии, тем выше сопротивление теплопередаче стеклопакетов. Приведенные в таблице В1 характеристики стеклопакетов рассчитаны для центральной зоны стеклопакета в предположении, что характеристики стеклопакетов и технология их изготовления соответствуют требованиям ГОСТ 24866.

Таблица В1

| Коэффициент тепловой эмиссии | Конструкция стеклопакета | R, м2 0С/Вт | U |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 4М1-16 воздух-4И1 | 0,558 | 1,791 |
| 0,04 | 4М1-16 воздух-4И2 | 0,545 | 1,834 |
| 0,06 | 4М1-16 воздух-4И3 | 0,533 | 1,876 |
| 0,08 | 4М1-16 воздух-4И4 | 0,522 | 1,917 |
| 0,10 | 4М1-16 воздух-4И5 | 0,511 | 1,957 |
| 0,02 | 4М1-16 Ar-4И1 | 0,703 | 1,423 |
| 0,04 | 4М1-16 Ar-4И2 | 0,679 | 1,473 |
| 0,06 | 4М1-16 Ar-4И3 | 0,657 | 1,523 |
| 0,08 | 4М1-16 Ar-4И4 | 0,637 | 1,571 |
| 0,10 | 4М1-16 Ar-4И5 | 0,618 | 1,617 |
| 0,02 | 4М1-16 воздух-4М1-16 воздух-4И1 | 0,894 | 1,118 |
| 0,04 | 4М1-16 воздух-4М1-16 воздух-4И2 | 0,869 | 1,15 |
| 0,06 | 4М1-16 воздух-4М1-16 воздух-4И3 | 0,847 | 1,181 |

Окончание таблицы В1

| Коэффициент тепловой эмиссии | Конструкция стеклопакета | R, м2 0С/Вт | U |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 4М1-16 воздух-4М1-16 воздух-4И4 | 0,826 | 1,21 |
| 0,10 | 4М1-16 воздух-4М1-16 воздух-4И5 | 0,808 | 1,238 |
| 0,02 | 4М1-16 Ar-4М1-16 Ar-4И1 | 1,108 | 0,902 |
| 0,04 | 4М1-16 Ar-4М1-16 Ar-4И2 | 1,062 | 0,941 |
| 0,06 | 4М1-16 Ar-4М1-16 Ar-4И3 | 1,023 | 0,978 |
| 0,08 | 4М1-16 Ar-4М1-16 Ar-4И4 | 0,988 | 1,013 |
| 0,10 | 4М1-16 Ar-4М1-16 Ar-4И5 | 0,957 | 1,045 |
| Примечание – R –сопротивление теплопередаче, U – коэффициент теплопроводности, Ar – заполнение стеклопакета аргоном |  |  |  |

## Приложение Г

(справочное)

## Сведения о разработчиках стандарта

Настоящий стандарт разработан группой специалистов в составе:

А.Г. Чесноков (руководитель), ОАО «Институт стекла»;

О.А. Емельянова, ОАО «Институт стекла»;

О.А. Гладушко, ОАО «Институт стекла»;

И.Н. Соловьева, ОАО «Институт стекла»;

Е.А. Черемхина, ОАО «Институт стекла»;

Ю.П. Александров, ОАО "ЦНИИПромЗданий";

Л.М. Шахнес, АПРОК

Е.П. Марков, АПРОК

С.А. Чесноков, МИФИ

М. Грабовски, ООО «Пилкингтон Дистрибьюшн энд Сэйз»

М.И. Смирнов, ООО "Главербель Восток"

Б. Содер, АРКОН

Ю.Ф. Стоян, «Красноярскстройсертификация»

УДК                                                      И 17                                        ОКП 59 1300

Ключевые слова: стекло листовое, низкоэмиссионное стекло, мягкое покрытие на стекле, основные размеры, характеристики, коэффициент тепловой эмиссии, упаковка, маркировка, методы контроля