# Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов

# Приложение А (справочное)

Таблица А.1

| Конструкция стеклопакета | Коэффициент направленного пропускания света | Коэффициент поглощения света | Коэффициент направленного пропускания солнечной энергии | Коэффициент поглощения солнечной энергии | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4М1-8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,28 |
| 4М1-10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,29 |
| 4М1-12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
| 4М1-16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
| 4М1-Ar8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
| 4М1-Ar10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,31 |
| 4М1-Ar12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
| 4М1-Ar16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,34 |
| 4М1-8-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,47 |
| 4М1-10-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,49 |
| 4М1-12-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,51 |
| 4М1-16-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
| 4М1-Ar8-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
| 4М1-Ar10-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,55 |
| 4М1-Ar12-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,57 |
| 4М1-Ar16-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,59 |
| 4М1-8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,51 |
| 4М1-10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,53 |
| 4М1-12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,56 |
| 4М1-16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,59 |
| 4М1-Ar8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,57 |
| 4М1-Ar10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,60 |
| 4М1-Ar12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,63 |
| 4М1-Ar16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,66 |
| 4М1-6-4М1-6-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,42 |
| 4М1-8-4М1-8-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,45 |
| 4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |

Продолжение таблицы А.1

| Конструкция стеклопакета | Коэффициент направленного пропускания света | Коэффициент поглощения света | Коэффициент направленного пропускания солнечной энергии | Коэффициент поглощения солнечной энергии | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4М1-12-4М1-12-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
| 4М1-16-4М1-16-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
| 4М1-Ar6-4М1-Ar6-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,44 |
| 4М1-Ar8-4М1-Ar8-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
| 4М1-Ar10-4М1-Ar10-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
| 4М1-Ar12-4М1-Ar12-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
| 4М1-Ar16-4М1-Ar16-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,55 |
| 4М1-6-4М1-6-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,53 |
| 4М1-8-4М1-8-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,55 |
| 4М1-10-4М1-10-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,58 |
| 4М1-12-4М1-12-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,61 |
| 4М1-16-4М1-16-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
| 4М1-Ar6-4М1-Ar6-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,60 |
| 4М1-Ar8-4М1-Ar8-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,62 |
| 4М1-Ar10-4М1-Ar10-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
| 4М1-Ar12-4М1-Ar12-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,68 |
| 4М1-Ar16-4М1-Ar16-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,72 |
| 4М1-6-4М1-6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,59 |
| 4М1-8-4М1-8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,61 |
| 4М1-10-4М1-10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
| 4М1-12-4М1-12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,68 |
| 4М1-16-4М1-16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,72 |
| 4М1-Ar6-4М1-Ar6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
| 4М1-Ar8-4М1-Ar8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,67 |
| 4М1-Ar10-4М1-Ar10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,71 |
| 4М1-Ar12-4М1-Ar12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
| 4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,80 |
| 4М1-10-И4-10-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 0,92 |
| 4М1-Ar10-И4-Ar10-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,21 |
| 4М1-Kr10-И4-Kr10-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,67 |
| 4М1-Xe10-И4-Xe10-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,77 |
| 4М1-12-И4-12-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,03 |
| 4М1-Ar12-И4-Ar12-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,35 |
| 4М1-Kr12-И4-Kr12-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,63 |
| 4М1-Xe12-И4-Xe12-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,72 |
| 4М1-14-И4-14-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,12 |

Окончание таблицы А.1

| Конструкция стеклопакета | Коэффициент направленного пропускания света | Коэффициент поглощения света | Коэффициент направленного пропускания солнечной энергии | Коэффициент поглощения солнечной энергии | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4М1-Ar14-И4-Ar14-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,43 |
| 4М1-Kr14-И4-Kr14-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,59 |
| 4М1-Xe14-И4-Xe14-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,70 |
| 4М1-16-И4-16-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,15 |
| 4М1-Ar16-И4-Ar16-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,43 |
| 4М1-Kr16-И4-Kr16-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,55 |
| 4М1-Xe16-И4-Xe16-И4 | 0,63 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 1,70 |
| Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче рассчитаны исходя из размеров стеклопакета (1,0х1,0) м и коэффициентов тепловой эмиссии: - 0,16-0,18 - для твердого покрытия; - 0,06-0,08 - для мягкого покрытия. Обозначения: 4М1 - стекло марки М1 ГОСТ 111-2001 толщиной 4 мм; К4 - стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием по ГОСТ 30733-2000 толщиной 4 мм; И4 - стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием толщиной 4 мм; 6, 8, 10, 12, 16 - межстекольной пространство, заполненное воздухом, шириной 6, 8, 10, 12 и 16 мм соответственно; Ar6, Ar8, Ar10, Ar12, Ar16 - межстекольной пространство, заполненное аргоном, шириной 6, 8, 10, 12 и 16 мм соответственно; Kr6, Kr8, Kr10, Kr12, Kr16 - межстекольной пространство, заполненное криптоном, шириной 6, 8, 10, 12 и 16 мм соответственно; Xe6, Xe8, Xe10, Xe12, Xe16 - межстекольной пространство, заполненное ксеноном, шириной 6, 8, 10, 12 и 16 мм соответственно. |  |  |  |  |  |  |